ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

- Текст должен быть набран с интервалом в позиции «точно» - 18 п., размер шрифта – 12, «Аrial».

- Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 2,5

- Заголовки набирают ПРОПИСНЫМИ (большими) буквами, выделяя полужирным (bold) шрифтом, без точки на конце, располагая по центру.

- Подзаголовки (список авторов) набирают строчными буквами полужирным шрифтом, формулы создаются через «Редактор формул» в Word, размер рисунков и графиков должен быть с учетом того, что при печати масштаб будет уменьшен в 2 раза.

Образец правильного оформления тезиса прилагается.

По всем вопросам обращаться в группу Ученого секретаря к М.Е. Жуковой.

19. отклонение частоты ФМР от уравнений киттеля

А.В. Осипов1, С.А. Маклаков1, К.Н. Розанов1, И.А. Рыжиков1

ИТПЭ РАН

Проведено исследование зависимости параметров ферромагнитного резонанса (ФМР) в тонких пленках Fe-N от внешнего постоянного магнитного поля. На рис. 1 представлена СВЧ магнитная проницаемость, измеренная коаксиальным методом [1]. Видно, что проницаемость насыщенных пленок хорошо описывается дисперсионной зависимостью Лоренца [2]. Параметры этой зависимости, статическая проницаемость μs и частота резонанса fr, связаны со статическими магнитными параметрами уравнениями Киттеля:

μs=1+4πM0/Heff, fr=γHeffHeff+4πM0,

где 4πM0 – намагниченность насыщения магнитной пленки, γ – гиромагнитное отношение, Heff – эффективное магнитное поле.

Измеренные зависимости параметров ФМР от подмагничивающего поля согласуются с уравнениями Киттеля качественно, но расходятся количественно (см. рис. 2). Показано, что это расхождение может быть объяснено угловым распределением эффективных полей анизотропии. Таким образом, измерение СВЧ магнитной проницаемости в постоянном магнитном поле позволяет получить информацию о магнитной и кристаллографической структуре ферромагнитных пленок.

| Рис. 1. Частотная зависимость действительной части магнитной проницаемости пленки при различных значениях внешнего постоянного поля | Рис. 2. Зависимость резонансной частоты ФМР пленки от внешнего постоянного магнитного поля |
| --- | --- |

литература

[1] K.N. Rozanov et al., J. Communic. Technol. Electron., vol. 47, 2002. P.210.

[2] I.T. Iakubov et al., J. Magn. Magn. Mater., vol. 272−276, 2004. P.2208